- Никитин В.И. Явление наследственности в литых сплавах – основа инновационных литейных технологий

В статье рассмотрена реальная ситуация и перспективы развития литейного производства.

Отмечено неудовлетворительное состояние исследований, разработок и внедрений инновационных технологий. По мнению автора, сложившееся глобальное отставание отрасли от уровня передовых стран вызвано отсутствием координации между наукой, экономикой, производством. Предложен ряд рекомендаций по осуществлению организационно-технических предложений и мероприятий на Федеральном и региональном уровнях. На примере Самарского региона рассмотрена деятельность Центра литейных технологий (ЦЛТ), где было проведено исследование влияния аморфного модификатора на структуру слитков заэвтектического силумина с обеспечением повышения относительного удлинения с 1,5 до 10%.

Ключевые слова: наследственность в литых сплавах, нанотехнологии, технологии генной инженерии, модифицирующие лигатуры, катализаторы.

- Паркин А.А., Никитин В.И., Мулендеев Д.А. О применении плазменной обработки для повышения качества алюминиевых сплавов

Важнейшей задачей получения отливок из алюминиевых сплавов является обеспечение высокой прочности, пластичности и сопротивляемости воздействию ударным нагрузкам, а также уменьшения анизотропии свойств. На свойства алюминиевых сплавов оказывают сильное влияние наследственность состава и структуры шихтовых металлов, вид легирующих элементов, их концентрация, распределение по объему металла и формируемая структура. Использование лигатур различного типа с мелкодисперсной структурой позволяет добиться более быстрого и равномерного растворения тугоплавких легирующих компонентов при пониженных температурах расплава и повысить степень их усвоения.

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, отливки, лигатуры.

- Никитин К.В., Никитин В.И., Понаморенко П.И. Исследование рециклинга отходов стальной проволоки в приготовлении алюминиевых сплавов

Исследовали наследственное влияние структуры лигатур Al-Fe, полученных из отходов алюминия и стальной проволоки, на структуру и свойства сплавов АК12М2 и АК4. Использование основных закономерностей структурной наследственности на практике позволяет управлять структурой лигатур и сплавов, получаемых из рециклируемых металлических отходов. Сплавы, приготовленные с использованием специально обработанных лигатур, характеризуются более дисперсной структурой и имеют повышенные физико-механические свойства.

Ключевые слова: рециклинг, стальная проволока, алюминиевые сплавы, лигатура

- Никитин К.В., Тимошкин И.Ю., Панышев П.И. Влияние параметров плавки на процессы затвердевания, структуру и свойства заэвтектического силумина

Изучение процессов затвердевания расплавов является актуальной задачей теории и практики литейных процессов, особенно во взаимосвязанной и многофакторной системе «твердое-жидкое-твердое». Исследования в данной области позволяют развивать и дополнять классические теории затвердевания, а также способствуют дальнейшему совершенствованию технологических процессов получения литых изделий высокого качества. Установлено, что применение специальных способов обработки шихтовых материалов с позиции явления структурной наследственности позволяют обеспечивать высокий уровень механических свойств и, особенно, пластических характеристик заэвтектического силумина.

Ключевые слова: заэвтектический силумин, модифицирование, структурная наследственность.

- Никитин К.В., Никитин В.И., Тимошкин И.Ю., Шайхутдинов Р.С. Исследование наследственного влияния структуры лигатур Al-Si на свойства бинарных силуминов

Управление структурой и свойствами силуминов на практике можно эффективно осуществлять с использованием основных закономерностей явления структурной наследственности (ЯСН) в сплавах. Исследовали механизмы сохранения структурной информации лигатур Al-20%Si при однократном переплаве и их наследственное влияние на структуру и свойства модельных сплавов Al-6%Si и Al-12%Si.

Ключевые слова: явление структурной наследственности, структура расплава, бинарные силумины, лигатуры.

- Деев В.Б., Селянин И.Ф., Цецорина С.А., Архипова Е.С., Слободчиков А.В. Влияние термовременной обработки и магнитного поля на свойства сплава АК7Ч

В статье рассматривается комплексное воздействие на расплав состава АК7ч термовременной обработки в процессе плавки и магнитного поля при заливке. Показано, что данные внешние воздействия способствуют повышению жидкотекучести и механических свойств сплава АК7ч, при этом можно использовать вторичное сырье в шихте.

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, термовременная обработка, магнитное поле, механические свойства.

- Ткачев В.М., Ласьков Н.А,  Карпинский А.В. Дефектность литых асимметрично-оребренных плит из стали 110Г13Л

Описаны исследовательские работы, проведенные в ремонтно-литейном цехе металлургического завода, определяющие влияние конструкции горизонтальной литниковой системы на дефектность и коробление отливок дробящих плит. Оценены и прокомментированы результаты «качества» технологических вариантов, получена качественная и количественная картина дефектности отливок плит. По полученным результатам определен лучший технологический вариант получения отливок плит.

Ключевые слова: отливки дробящих плит, коробление, литниковая система, дефектность.

- Ганеев А.А., Шайхутдинова Е.Ф., Никифоров П.Н. Классификация элементов Периодической системы Д.И. Менделеева по их влиянию на служебные свойства никелевых стоматологических сплавов

Рассматриваются проблемы синтеза современных никелевых стоматологических сплавов (НСС). Предлагается решение задачи выбора легирующего комплекса НСС на основе классификации элементов Периодической системы элементов Д.И. Менделеева по их влиянию на физико-механические, литейные свойства, коррозионные стойкость и биологическую совместимость.

Ключевые слова: стоматологические сплавы, зубные протезы, никелевые и кобальтовые сплавы.

- Филиппова И.А., Дибров И.А., Белов В.Д.  Модифицирование алюминиевых сплавов лигатурами, полученными закалкой из жидкого состояния

В статье представлено исследование влияния скорости охлаждения лигатуры на ее макро- и микроструктуру и на свойства модифицированных этими лигатурами сплавов.

Ключевые слова: алюминиевый сплав, лигатура, модифицирование.

- Дудниченко В.Б. ООО «Монолит» - официальный представитель   завода «Амурлитмаш» по Центральному Федеральному округу

В статье указаны направления деятельности ООО «Монолит» по внедрению дробеметного оборудования производства завода «Амурлитмаш» в России. Представлены технические характеристики современного дробеметного оборудования, даны схемы фильтровентиляционных установок.

Ключевые слова: дробеметное оборудование, фильтровентиляционные установки.

- Фирстов А.П.  Об отверждении жидкостекольных связующих

В статье представлены материалы, позволяющие понять механизм отверждения жидкостекольных смесей, нашедших свое применение в литейном производстве, и выбрать оптимальный технологический процесс с ярко выраженными преимуществами.

Ключевые слова: жидкостекольная смесь, отверждение.